ПРИЛОЖЕНИЕ А

АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ОАО «РУСПОЛИЕМТ»

# Авиадвигателестроение и ракетно-космическая техника

ОАО «РУСПОЛИМЕТ» производит высококачественные цельнокатаные и сварные кольцевые заготовки, диски для авиадвигателестроения и ракетостроения.

Развивая и совершенствуя наше кольцепрокатное производство, мы ввели в эксплуатацию новый гидравлический пресс фирмы «Schuler» (Германия), что позволило увеличить точностные параметры кольцевой заготовки за счет точного позиционирования заготовки на столе и исключения при этом эксцентриситета при прошивке и просечке.

Новый кольцепрокатный стан фирмы «SMS Meer» (RAW 400(500)-400(500)-6000-1200) позволяет производить крупногабаритные кольцевые заготовки и диски массой до 12000 кг и диаметром до 6000 мм из жаропрочных сталей и сплавов, а также из жаростойких и легированных сталей.

На предприятии сформирован современный парк нагревательных и термических печей.

Для изготовления сварных колец используется новое и модернизированное сварочное оборудование.

| Цельнокатаные кольца и диски |  |
| --- | --- |
| D: 140 - 6000 мм |  |
| H: 30 - 1200 мм |  |
| Масса: 5 - 12000 кг |  |

Сварные кольца

D: 140 - 2500 мм

H: 30 - 500 мм

Сечение профиля: до 5500 мм2

| Марки сталей и сплавы российские |
| --- |
| ЭП742-ИД ЭП648-ВИ ЭП718-ИД ЭИ698-ВД ЭИ868 ЭИ787-ВД ЭП708-ВД ЭИ437-Б ЭИ437-БВД ЭИ437-БУВД ЭП202-ВД ВЖ159 32НКД 12Х18Н10Т ЭП517-Ш ЭИ961-Ш ЭИ962-Ш ЭП609-Ш ДИ52-ИД КВК37 КВК26 Вт20 От4 Вт3-1 Вт8 Вт6 Вт25 Вт5-1 АМГ6 В95пч АК4-1 BЖ172 Вт5-1 |
| Марки сталей и сплавы зарубежные |  |
| Alloy 718 (AMS5662/DMD0424) Alloy 625 (AMS5666) Waspalloy (AMS 5707/ DMD0426) Haynes188 (AMS5772) Hastelloy X (AMS5754) Nimonic 901 (AMS 5661) 17-4PH (AMS5643) CRES 347 (AMS5646) CRES 321 (AMS5645) 12Cr (AMS5612) 12,5Cr (AMS5613) 6Al-4V (AMS4928) Ti6Al4V (DMD0776) 6061 (AMS4127) |  |
| # Энергетическое и атомное машиностроение |  |  |

ОАО «РУСПОЛИМЕТ» производит крупногабаритные цельнокатаные кольцевые заготовки и диски массой до 12000 кг из жаропрочных сталей и сплавов на никелевой и титановой основах, а также из жаростойких и легированных сталей, в целях соблюдения требований наших заказчиков – производителей энергетического и атомного машиностроения.

Современное производство цельнокатаных крупногабаритных колец позволяет снизить себестоимость конечного продукта, что невозможно при производстве методом ковки или сварки из нескольких деталей. Кроме того, цельнокатаное кольцо обладает бесспорными качественными преимуществами.

Изготовление цельнокатаных колец возможно на оборудовании нового поколения, с применением новых технологий и методов контроля. Все это есть на ОАО «РУСПОЛИМЕТ», что позволяет нам производить конкурентоспособные высокие профилированные кольца, объединяя 3, 5, 7 и 10 деталей в одном кольце. Наши профилированные кольца значительно облегчают и удешевляют работу производителей газотурбинных двигателей, вынужденных сегодня использовать, к примеру, для изготовления корпуса турбины несколько десятков колец, соединенных между собой с помощью сварки, болтов и фланцев.

ОАО «РУСПОЛИМЕТ» имеет лицензию на право изготовления оборудования для ядерных установок.

Цельнокатаные кольца и диски

D: 140 - 6000 мм

H: 30 - 1200 мм

Масса: 5 - 12000 кг

Марки сталей и сплавы российские

ЭП99-ИД Э693-ВД ЭП654-Ш ВЖ98 ЭИ811-ВД ЭП56-Ш АК4-1 АМГ6 1201 В95пч 32НКД 30ХГСА ВНС-16Ш Вт6 Вт20 От4 и другие

# Общее машиностроение

ОАО «РУСПОЛИМЕТ» поставляет кольцевые заготовки и диски более 100 предприятиям общемашиностроительного профиля. Наша кольцевая продукция успешно применяется производителями оборудования и спецтехники с кольцевыми деталями и узлами, дисками, опорно-поворотными устройствами.

Кольцевая продукция и диски ОАО «РУСПОЛИМЕТ» соответствуют высоким требованиям надежности и эксплуатационной безопасности, необходимым механическим и геометрическим параметрам и дают ощутимый экономический эффект покупателю за счет продления жизненного цикла высоконагруженных узлов и агрегатов.

По требованиям заказчиков ОАО «РУСПОЛИМЕТ» производит предварительную механическую или пескоструйную обработку прямоугольных или сложно профилированных заготовок.

Цельнокатаные кольца и диски

D: 140 - 6000 мм

H: 30 - 1200 мм

Масса: 5 - 12000 кг

Марки сталей и сплавы российские

М1 М2 12Х18Н10Т 12Х18АГ18Ш 40Х АК4-1 ШХ15СГ 20Х2Н4А ШХ4 20ХН ст.55 ст.20 45ХН 45ХНМ 38Х2МЮА 38ХН3МФА 45ХН 20Х2Н4А Ст45 20ХН3А 38ХМ 38ХС 12ХМ Ст55

Марки сталей и сплавы зарубежные

100Cr6 100CrMo7 18NiCrMo5 42CrMo4

| # Слитки |  |
| --- | --- |
| Наша технология производства сложных сплавов предусматривает использование открытой дуговой и вакуумной индукционной плавки на печах ИСВ и ИЧТ с последующим рафинирующим вакуумно-дуговым переплавом на печах ВДП и ЭШП с целью получения высококачественного металла с регламентированной структурой и повышенными на 10-15% механическими свойствами и характеристиками. В ОАО "Русполимет" запущен в эксплуатацию новый электрометаллургический комплекс, включающий в себя сталеплавильный и ковочный модули. Новый сталеплавильный комплекс, состоящий из 6-тонной дуговой сталеплавильной печи с печным трансформатором, печи-ковша, двухкамерной установки вакуумирования стали и др., позволит производить практически все виды сталей, которые используются в кольцепрокатном производстве. А ковочный модуль позволит производить из полученной стали поковки и заготовки для производства колец. Объем производства составит 60 000 тонн жидкой стали в год. |  |  | Сейчас ведется освоение производства слитков из жаропрочных и специальных сплавов на новой печи фирмы «ALD» (Германия). Новый производственный комплекс позволяет изготавливать слитки из углеродистых, легированных, титановых и жаропрочных сталей и сплавов для авиационного, энергетического, атомного машиностроения и других отраслей промышленности. |  |
| Слитки |  |  |  |  |
| Цилиндрические, выплавляемые в открытой дуговой печи с проведением внепечной обработки |  |  |  | D=360-582 мм L=1321-2030 мм Масса: 950-4525 кг |
| Кузнечные, выплавляемые в открытой дуговой печи с проведением внепечной обработки |  |  |  | D=350-640 мм d=246-530 мм L=1400-1588 мм Масса: 950-4525 кг |
| Цилиндрические, ЭШП |  |  |  | D=160-240 мм L=600-1200 мм Масса: 95-444 кг |
| Цилиндрические, ВДП |  |  |  | D=290-360 мм L=700-1300 мм Масса: 650-900 кг |

| # Поковки |  |
| --- | --- |
| В ОАО «РУСПОЛИМЕТ» запущен новый автоматизированный комплекс фирмы «Danieli», в состав которого входят два модуля: ковочный и сталеплавильный. Ковочный модуль включает в себя гидравлический пресс свободной ковки усилием 1600 тонн и два манипулятора – рельсовый и мобильный, а также две печи – камерную газовую нагревательную печь и термическую печь. |  |  |  | Ковочный модуль позволяет изготавливать поковки из углеродистых, легированных, титановых и жаропрочных сталей и сплавов. |  |
| Поковки |  |  |  |  |  |
| Валы гладкие круглого сечения |  |  |  |  | D = 100 ÷ 650 мм L = 1000 ÷ 6000 мм |
| Валы гладкие переменного сечения |  |  |  |  | D = 150 ÷ 500 мм d = 100 ÷ 450 мм L до 4000 мм |
| Гладкие квадратного сечения |  |  |  |  | A = 80 ÷ 370 мм L = 1000 ÷ 6000 мм |
| Кубики, бруски |  |  |  |  | Размеры сторон бруска до 650 мм L = 1000 ÷ 6000 мм |
| Диски и диски с отверстиями |  |  |  |  | D до 1200 мм H до 250 мм D = 100 ÷ 350 мм |
| Кольца раскатные |  |  |  |  | D = 500 ÷ 1500 мм d = 200 ÷ 1300 мм H до 350 мм |
| Плиты |  |  |  |  | A до 650 мм h = 60 ÷ 200 мм L = 1000 ÷ 3000 мм |
| Цилиндры с отверстиями |  |  |  |  | D = 500 ÷ 1500 мм d = 200 ÷ 1300 мм H до 1000 мм |

# Ферросплавы и лигатуры

Лигатуры и ферросплавы производства ОАО «РУСПОЛМИМЕТ» изготавливаются алюмотермическим методом в вакуумной камере, что позволяет получать более чистые сплавы с особо низким содержанием примесей азота, кислорода, серы, фосфора, углерода и других.

Ферротитан производится методом сплавления отходов титана и стального лома в индукционных печах и применяется в сталеплавильном производстве в качестве легирующего элемента.

Ферросплавы для легирования сталей

Ферромолибден (60-65Mo) Ферровольфрам (75-85W) Феррониобий (55-65Nb) Феррованадий (65-80V) Ферротитан ФТи70С05, ФТи70С1, ФТи30

Лигатуры для легирования титановых сплавов

V-A (75V-Al ост.) Al-Cr-Mo-Si (25Cr-34V-4Si-Al ост.) AMBT/AMT (50Mo-8Ti-Al ост.) АЦМК (39Mo-20Zr-3Si-Al ост.)

Лигатуры для легирования жаропрочных сплавов

Nb-Al (85Nb-Al ост.)

# Услуги газостатического прессования

ОАО «РУСПОЛИМЕТ» предлагает услуги газостатического прессования на современном газостатическом комплексе ABB-ASEA QIH-345:

- Высокотемпературная газостатическая обработка крупных фасонных отливок ответственного назначения из стали, а также алюминиевых, магниевых, титановых и других специальных сплавов;

- Горячее изостатическое прессование крупногабаритных заготовок из порошка и гранул никелевых, железных и алюминиевых сплавов с использованием герметичных вакуумированных формообразующих оболочек.

Газостатическая обработка литых деталей позволяет устранить пористость в отливках из алюминиевых и титановых сплавов.

Максимальные габариты садки

Диаметр: 1180 мм

Высота: 2150 мм

# Металлопрокат

ОАО «РУСПОЛИМЕТ» - ведущий производитель сортового и фасонного проката в Приволжском и Центральном федеральных округах. Объем поставок - от нескольких тонн до 5-6 тысяч тонн в месяц. Вся продукция выпускается в соответствии с ГОСТами и ТУ на производство проката.

# Номенклатура

| Уголок равнополочный. уголок; b; t; ГОСТ; Марка стали. 50x5,6; 50±1,5; 5+0,3;-0,5; 8509-93; Ст3сп, 09Г2С. 63x5,6; 63±1,5; 6+0,3;-0,5. 80x8,7; 80±1,5; 8+0,3;-0,6. 125x8,9,10,12; 125±2,0; 8+0,4;-0,6. 140x9; 140±2,0; 9+0,4;-0,6. 140x10; 140±2,0; 10+0,4;-0,6. | Швеллер. Швеллер; h; b; t; ГОСТ; Марка стали. 20У; 200±2,0; 76±2,0; 5,2; 8240-97; Ст3сп, 09Г2С. 24У; 240±2,0; 90±3,0; 5,6. 20В-1; 200±2,5; 75±2,0; 9; 5267.1-90. Балка. Балка; h; b; t; ГОСТ; Марка стали. 24М; 240±3,0; 90±3,0; 80; 19425-74; Ст3сп, 09Г2С. |
| --- | --- |
| Прутки, катаные из титановых сплавов. 50-60 мм; ОСТ 190173-75, ост 190013-81. 65-150 мм; ост 190266-86, ОСТ 190013-81. | Прутки, катаные из углеродистых сталей. 60-100 мм; Технические условия. 50-150 мм; Технические условия. |

Подкат из титановых сплавов для изготовления специальных профилей — для энергетики и машиностроения — сечением 80x80мм, 90x90 мм, 100x100 мм, 125x125 мм.

При отгрузке мерного проката (длиной 11,7-12м) допускается отгрузка до 10% немерного