Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Уфимский государственный нефтяной технический университет

Кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»

Лабораторная работа по дисциплине «Механика сплошной среды»

на тему:

«Определение показателей механических свойств

горных пород методом статического вдавливания штампа»

Уфа

2016

1.Цель работы – овладение методикой определения показателей механических свойств горных пород методом статического вдавливания штампа (по методу Л.А. Шрейнера).

2. Приборы и инструменты: УМГП-3, образцы породы с подготовленными поверхностями, цилиндрические штампы с плоскими основаниями, аналитические весы, чашечка с лопаткой и пластилином.

Установка УМГП-3

На столике 1 установлен образец горной породы 2. Штамп 3 под плунжером 4, через который создается нагрузка Р на штамп. Система нагружения рычажная с электродвигателем 5. Электродвигатель вращает шестерню и зубчатое колесо 6 с гайкой, через которую проходит винт 7. Нижний конец винта соединен с роликом 8, через который перекинута стальная лента 9. Один конец ленты прикреплен к рычагу 10, а второй к ролику 11. При движении ролика 8 вверх лента, сматываясь с ролика 11, поворачивает прикрепленный к нему рычаг с грузом 12. При этом в ленте возникает сила, прямо пропорциональная величине отклонения груза от вертикали. Эта сила передается на левый конец рычага 10, правый конец которого нагружает плунжер 4 и далее штамп 3 силой Р. Запись зависимости Р от h осуществляется на бумаге закрепленной на барабане 13. Рычаг с грузом 12, отклоняясь от вертикали перемещает каретку 14 с пером 15 вдоль образующей барабана 13 на величину, прямо пропорциональную силе Р. Рядом со штампом 3 расположена ножка 16 следящего устройства 17 для измерения перемещения плунжера со штампом 3 относительно поверхности образца горной породы 2. Верхний конец ножки воздействует на электронный датчик устройства 17, при замыкании которого включается вращение вала 18 и далее через коническую передачу – вращение барабана 13. Поворот барабана прямо пропорционально глубине вдавливания h штампа в поверхность горной породы.

3. Схема и условия испытаний:

На рисунке 2 приведены схемы взаимодействия штампа с горной породой при вдавливании. Цилиндрический штамп 1 диаметром d  вдавливается в подготовленную поверхность образца горной породы  2 силой Р, которая медленно увеличивается от 0 до Рмах. В конце вдавливания происходит либо хрупкий выкол породы вокруг штампа с образованием лунки, либо глубина вдавливания штампа достигает предельного значения 0,75 мм, но хрупкое разрушение не происходит.

Рис.2 Схемы деформирования и разрушения породы

При вдавливании штампа:

а- упругое вдавливание;

б- хрупкое разрушение горной породы в конце вдавливания.

В процессе испытания на установке УМГП-3 автоматически записывается график зависимости Р от h. Наиболее общий вид графика приведен на рисунке 3. Область графика от 0 до h0 соответствует упругому деформированию (прогибу) поверхности горной породы ( см. рис.2, а). Далее в области от h0 до hl имеют место и упругое и пластическое деформирование породы под штампом. Область от  hl до he соответствует хрупкому разрушению породы. Если горная порода пластичная и хрупко не разрушается, то эта область на графике отсутствует.

Рис.3. Вид записи зависимости Р от h при вдавливании штампа и схема измерений величин для расчета показателей механических свойств горной породы.

4. Расчёт показателей механических свойств горной породы.

Показатели прочностных свойств горной породы

4.1. Порода хрупкая

4.1.1. Твёрдость по штампу

, МПа,  где	  pШ – твёрдость по штампу;

S – площадь контакта с горной породой, мм2.

мм2, где d – диаметр штампа

Н

МПа.

4.1.2. Предел текучести горной породы по штампу

, МПа;

МПа.

4.1.3. Показатель упругих свойств горной породы

, МПа

мм – глубина вдавливания

МПа.

4.1.4. Показатель пластических свойств горной породы

4.1.5. Объём лунки

, см3, где A – работа

Для определения работы измеряется площадь фигуры OAFL, в мм2, умножается на масштабы mp и mh и делится на 1000.

мм2

Дж

Дж/см3 – энергоёмкость разрушения горной породы

см3.

4.1.6. Глубина разрушения горной породы

мм.

4.1.7. Категория по твёрдости

Расчёт твёрдости горной породы выполняется по формуле:

. Из таблицы 1 [УМП стр.7] выбираем категорию породы по твёрдости - твердое.

4.2. Порода пластично-хрупкая

4.2.1. Твёрдость по штампу

, МПа,  где	  pШ – твёрдость по штампу;

S – площадь контакта с горной породой, мм2.

мм2, где d – диаметр штампа

Н

МПа.

4.2.2. Предел текучести горной породы по штампу

, МПа

Н

МПа.

4.2.3. Показатель упругих свойств горной породы

, МПа

мм – глубина вдавливания

МПа.

4.2.4. Показатель пластических свойств горной породы

мм2

мм2

.

4.2.5. Объём лунки

, см3;

Дж/см3 – энергоёмкость разрушения горной породы

мм2

Дж

см3.

4.2.6. Глубина разрушения горной породы

мм.

4.2.7. Категория по твёрдости

.

Категория породы по твёрдости – средней твердости.

4.3. Порода высокопластичная

4.3.1. Твёрдость по штампу

pШ – отсутствует.

4.3.2. Предел текучести горной породы по штампу

, МПа

Н

МПа.

4.3.3. Показатель упругих свойств горной породы

, МПа

мм – глубина вдавливания

МПа.

4.3.4. Показатель пластических свойств горной породы

.

4.3.5. Объём лунки

, см3;

мм

мм2

мм3

4.3.6. Энергоёмкость разрушения горной породы

, Дж/см3

мм2

Дж

Дж/см3.

4.3.7. Категория по твёрдости

.

Категория породы по твёрдости – средней твердости

| Порода хрупкая |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pш, МПа | p0, МПа | C, МПа | K | V, см3 | hл, мм | H | Категория |
| 1868,37 | 1868,37 | 46315,79 | 1 | 0,0069 | 0,34 | 6,08 | твердая |
| Порода пластично-хрупкая |  |  |  |  |  |  |  |
| pш, МПа | p0, МПа | C, МПа | K | V, см3 | hл, мм | H |  |
| 1210,33 | 945,05 | 18176,02 | 1,98 | 0,0059 | 0,725 | 4,95 | средняя |
| Порода высокопластичная |  |  |  |  |  |  |  |
| pш, МПа | p0, МПа | C, МПа | K | V, см3 | Av, Дж/см3 | H |  |
| - | 563,72 | 14455,78 | ∞ | 0,000645 | 691,47 | 4,65 | средняя |

Вывод: Овладели методикой определения показателей механических свойств горных пород методом статического вдавливания штампа (по методу Л.А. Шрейнера).

- Твёрдость по штампу

- Предел текучести

- Модуль деформации

- Условный коэффициент пластичности

- Энергоёмкость разрушения

Ознакомились с принципом работы установки УМГП-3, наблюдали за характером деформирования и разрушения горной породы при испытании и на практическом измерении показателей свойств заданной преподавателем горной породой.